附件：2                  井盖参数及要求

| 序号 | 项目 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 井盖表面应完整，材质均匀，无影响产品使用缺陷。盖座保持顶平，井盖上表面不应有拱度，井盖与井座的接触面应平整光滑。井盖与井座应为统一材质，材持为球墨铸铁。 |
| 2 | 结 构 尺 寸 | 防滑花纹/mm | ≥4.8 |
|  |  | 嵌入深度/mm | ≥52 |
|  |  | 总间隙/mm | ≤4 |
|  |  | 井座支撑面宽度/mm | ≥25 |
|  |  | 井座高度/mm | ≥102 |
|  |  | 井座净开孔/mm | 700±2 |
| 3 | 承载能力 | 试验荷载/kg | ≥400kg |
|  |  | 残留变形值 | ≤0.6 |